Минобрнауки России

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра общепрофессиональных и технических дисциплин

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электроснабжение

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры  общепрофессиональных и технических дисциплин

наименование кафедры

протокол № 6 от 10.02.2023 г.

Заведующий кафедрой                                                        Д. А. Дрючин

должность	 	подпись	расшифровка подписи

Исполнители:

доцент кафедры                                                                    Е. В. Фролова

должность		расшифровка подписи

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-5 Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности | ОПК-5-В-1 Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования конструкционных материалов, выбирает конструкционные материалы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятельности ОПК-5-В-2 Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов, выбирает электротехнические материалы в соответствии с требуемыми характеристиками | Знать: – роль и место новых электротехнических и конструкционных материалов в развитии науки, техники и технологий; – классификацию электротехнических и конструкционных материалов по составу, свойствам и техническому назначению; – физическую сущность процессов, протекающих в проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалах при их применении в различных приборах и устройствах твердотельной электроники; – основные эксплуатационные характеристики электротехнических материалов для их использования в современной электронной аппаратуре | Блок А  задания репродуктивного уровня А.0 – Вопросы закрытого типа (тестовые задание, установление соответствия или последовательности) А.1 – Вопросы для опроса открытого типа |
|  |  | Уметь: – использовать физические процессы, протекающие в электротехнических и конструкционных материалах, при использовании их в различных электронных устройствах; – использовать справочный аппарат для применения требуемых материалов в конкретных устройствах; – использовать методы оценки основных свойств электротехнических и конструкционных материалов | Блок В  задания реконструктивного уровня В.1 – Типовые задачи |
|  |  | Владеть: - метрологическими принципами, навыками инструментальных измерений, методами исследования основных характеристик электротехнических и конструкционных материалов | Блок С  задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня С.1 - Индивидуальные творческие задания (типа «эссе») |

Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

Блок А

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением «О формировании фонда тестовых заданий по дисциплине»: Фонд тестовых заданий по дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение» / сост. Фролова Е. В. – Бузулук: Бузулук. гуман.-технолог. институт (филиал) ОГУ, 2023.

3 семестр

ОПК-5 Способен использовать свойства конструкционных  и электротехнических материалов  в  расчетах параметров  и  режимов объектов профессиональной деятельности

1. Какие существуют напряжения (несколько вариантов ответов)?

Варианты ответов

а)	абсолютные;

б)	условные;

в)	истинные;

г)	относительные

д)	внешние;

е)	внутренние;

2. Что называется металлическим сплавом (один вариант ответа)?

Варианты ответов

а)	сложное вещество, получаемое сплавлением или спеканием двух или нескольких простых веществ, если его основу составляет металл;

б)	сложное вещество, состоящее только из металлов;

в)	сложное вещество, имеющее в составе металлические компоненты;

г)	простое вещество.

3. Какие сплавы называют чугунами (один вариант ответа)?

Варианты ответов

а)	железоуглеродистые сплавы, содержащие более 2,14 % углерода;

б)	железоуглеродистые сплавы, содержащие менее 2,14 % углерода;

в)	железоуглеродистые сплавы, содержащие менее 4,3 % углерода;

г)	сплавы железа с кремнием.

4. Что такое отжиг стали (один вариант ответа)?

Варианты ответов

а)	предварительная термическая обработка, заключающаяся в нагреве стали до оптимальных температур и дальнейшем медленном охлаждении;

б)	окончательная термическая обработка, заключающаяся в нагреве стали до оптимальных температур и дальнейшем быстром охлаждении;

в)	насыщение поверхности стали углеродом;

г)	нагрев до температуры полной аустенизации стали и охлаждение на воздухе.

5. Конструкционные материалы по виду вещества, из которого они состоят: их делят на металлические, неметаллические и композиционные (смешанные). Установите соответствие по этому признаку.

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 металлические | 1 конструкционные материалы, искусственно смешанные из не взаимодействующих химически между собой металлических и/или неметаллических компонентов (матрицы и наполнителя) |
| 2 неметаллические | 2 конструкционные материалы, являющиеся сплавами металлов с другими веществами |
| 3 композиционные (смешанные) | 3 конструкционные материалы, которые по природному происхождению делят на минеральные и органические |

Правильный ответ

1 – 2

2 – 3

3 -  1

6. По назначению стали бывают конструкционные, инструментальные и специальные. Установите соответствие для названия  сталей и их основных свойств.

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 конструкционные | 1 применяются для изготовления инструментов мерительных, режущих, монтажных |
| 2 инструментальные | 2 каждая из них имеет свои особые отличительные свойства, требующиеся в экстремальных условиях эксплуатации, таких как высокая температура, высокие нагрузки, агрессивная окружающая среда. |
| 3 специальные | 3 применяются для изготовления деталей машин, механизмов, изделий, а так же механических и строительных конструкций |

Правильный ответ

1 – 3

2 – 1

3 -  2

7. По содержанию углерода стали бывают низкоуглеродистые, среднеуглеродистые и высокоуглеродистые. Установите соответствие между видом  стали и их свойствами

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 низкоуглеродистые – до 0,3 % | 1 Это – прочные стали. Они приобретают высокую прочность, среднюю твёрдость и достаточную упругость после различных видов термической обработки (чем выше содержание углерода в стали, тем выше их твёрдость и упругость) |
| 2 среднеуглеродистые – 0,3...0,7% | 2 Это – твёрдые стали. Они приобретают высокую твёрдость и среднюю прочность после различных видов термообработки (чем больше содержание углерода, тем выше твёрдость), но с высокой твёрдостью появляется хрупкость. |
| 3 высокоуглеродистые – свыше 0,7% | 3 Это – мягкие стали. Они имеют невысокую твѐрдость и не поддаются термообработке, но хорошо свариваются, что обеспечивает прочность сварного швана уровне основного металла деталей |

Правильный ответ

1 – 3

2 – 1

3 -  2

8. Соотнесите виды покрытий с их обозначениями:

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 рутиловое | 1 А |
| 2 кислое | 2 Б |
| 3 основное | 3 Ц |
| 4 целлюлозное | 4 Р |

Правильный ответ

1 – 4

2 – 1

3 -  2

4 - 3

9. Установите соответствие между названием сплавов и их характеристикой.

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 Латуни | 1 конструкционные литейные алюминиевые сплавы, имеющие легирующую добавку кремния (Si), который придает им хорошие литейные свойства: высокую жидкотекучесть, малые усадку и пористость, что позволяет изготавливать из них литьём заготовки для деталей небольшого веса и сложной формы, малопластичны, то есть появляется такое отрицательное свойство как хрупкость. |
| 2 Силумины | 2 сплавы меди и цинка (до 45% Zn) с добавками других металлов в меньших количествах. Более прочны, тверды и лучше обрабатываются резанием, чем медь, имеют высокие антифрикционность и коррозионную стойкость в пресной и морской воде. Классифицируются по технологическим свойствам на деформируемые и литейные. |
| 3 Дуралюмины | 3 деформируемые сплавы алюминия которые, имея высокую пластичность, хорошо куются, штампуются, прессуются и т. п. и применяются для изготовления деталей, соединяемых методом контактной сварки и в среде аргона (инертного газа), испытывающих нагрузки при температурах 200...250 °С (жаропрочные сплавы), в агрессивных средах, а также при необходимости малого веса конструкции |

Правильный ответ

1 – 2

2 – 1

3 -  3

10. Прочность свыше 400 МПа у высокопрочных латуней повышают посредством термической обработки. Установите правильную последовательность основных этапов термообработки:

1 - закалка в масло;

2 - нагрев до 750 °С;

3 - искусственное старение (выдержка при температуре 350 °С в течение 4 часов);

4 - выдержка 30 минут.

Правильный ответ: 2, 1, 4, 3

4 семестр

ОПК-5 Способен использовать свойства конструкционных  и электротехнических материалов  в  расчетах параметров  и  режимов объектов профессиональной деятельности

- Примесным полупроводником называют (один вариант ответа):

Варианты ответов:

- Полупроводник, электрофизические свойства которого в основном определяются ионами.

- Полупроводник, электрофизические свойства которого в основном определяются примесями.

- Полупроводник, электрофизические свойства которого в основном определяются молекулами.

- Полупроводник, электрофизические свойства которого в основном определяются молекулами и ионами.

2. Механизм прохождения тока по металлам в твердом и жидком состояниях обусловлен (один вариант ответа):

Варианты ответов

- Движением свободных ионов.

- Движением свободных электронов.

- Движением свободных ионов и электронов.

- Движением электронов.

3. Магнитный материал, используемый в переменных полях, должен иметь как можно меньшие потери на перемагничивание, которые складываются из потерь на (несколько вариантов ответов):

Варианты ответов:

- гистерезис,

- вихревые токи

- магнитное последействие

- электрическое последействие.

- вихревые потоки

- Установите соответствие между названием и характеристикой основных физических свойств электротехнических  материалов

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 плотность | 1 способность металлов передавать теплоту от более нагретых частей тела к менее нагретым |
| 2 температура плавления | 2 отношение массы тела к его объему является постоянной величиной для данного вещества |
| 3 теплопроводность | 3 температура, при которой металл переходит из твердого состояния в жидкое |

Правильный ответ

1 – 2

2 – 3

- -  1

- Проводники, используемые в современной технике, по агрегатному состоянию подразделяются на газообразные, жидкие, твердые. Установите соответствие между названием и характеристиками  этих проводников

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| газообразные | кристаллические вещества, для которых характерен особый вид металлической связи между атомами. |
| жидкие | различные растворы и расплавы солей, кислот, щелочей и других веществ, проводящие электрический ток. |
| твердые | пары веществ и газы при таком значении напряженности электрического поля, которое обеспечивает начало процесса ионизации молекул. |

Правильный ответ

1 – 3

2 – 2

3 -  1

6. Установите соответствие между свойствами диэлектрических материалов и их характеристикой.

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 Электрическая прочность | 1 необратимые изменения свойств, сопровождающиеся разрушением твердых диэлектриков. |
| 2 Электрическое старение | 2 это равная напряжению величина, при которой может быть пробит электроизоляционный материал толщиной в единицу длины. |
| 3 Теплопроводность | 3 процесс отвода теплоты от нагретых проводников и магнитопроводов через слой электрической изоляции |

Правильный ответ

1 – 2

2 – 1

3 -  3

7. Установите соответствие между названием основных видов поляризации диэлектриков  и их характеристикой.

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 Электронная поляризация | 2 поляризация, которая характерна для твердых тел с ионным строением и связана со смещением упругих ионов. С повышением температуры она усиливается в результате ослабления упругих сил между ионами из-за увеличения расстояния между ними. Время - 10-13 с. |
| 2 Ионная поляризация | 2 поляризация, которая связана с тепловым движением частиц. Молекулы в хаотическом движении ориентируются в поле, что и является поляризацией. Возможна если молекулярные силы не препятствуют ориентации диполя. С увеличением температуры молекулярные силы ослабевают, увеличивается ориентация молекул, вязкость понижается, но увеличивается тепловое движение. Поэтому поляризация сначала возрастает, потом падает. |
| 3Дипольно-релаксационная | 3 упругое смещение и деформация электронных оболочек атомов и ионов. Время установки 10-15 сек – очень мало. Смещение и деформация электронных орбит не зависит от температуры, но поляризация снижается с температурой, с тепловым расширением диэлектрика и уменьшением числа частиц в единице обьема. |

Правильный ответ

1 – 3

2 – 1

3 -  2

8. Установите соответствие между названием основных групп магнитных материалов и  их характеристикой

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 Магнитомягкие материалы | 1 материалы, которые выполняют функции магнетиков при частотах свыше нескольких сотен или тысяч герц. По частотному диапазону их можно подразделить на материалы для звуковых, ультразвуковых и низких радиочастот, для высоких радиочастот и для СВЧ. |
| 2 Магнитотвердые материалы | 2 магнитные материалы с малой коэрцитивной силой (Нс =800 А/м) и высокой магнитной проницаемостью. При температурах ниже точки Кюри магнитомягкие материалы спонтанно намагничены и состоят из хаотически ориентированных намагниченных до насыщения доменов |
| 3 Магнитомягкие высокочастотные материалы | 3 материалы, которые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в сравнительно сильных магнитных полях напряжённостью в тысячи и десятки тысяч А/м. Характеризуются высокими значениями коэрцитивной силы, остаточной магнитной индукции, магнитной энергии на участке размагничивания («спинка» петли гистерезиса). |

Правильный ответ

1 – 2

2 – 3

3 -  1

9. Установите соответствие между названием простых полупроводников и их свойствами

| Список 1 | Список 2 |
| --- | --- |
| 1 Селен | 1 элемент группы Менделееева с шириной запрещенной зоны 0.35 эВ. Применяется в виде сплавов с сурьмой и свинцом для изготовления термоэлектрических генераторов. |
| 2 Карбид кремния | 2 элемент группы таблицы Менделеева, обладающий рядом интересных электрических свойств. Применяется для изготовления выпрямителей переменного тока, фотоэлементов, а также в технологии красок, пластмасс, керамики, как легирующая добавка при производстве стали, в электрофотографии. |
| 3 Теллур | 3 бинарное соединение с большой шириной запрещенной зоны 2.8-3.1 эВ в зависимости от модификации. Одно из наиболее твердых веществ, полупроводниковые приборы из которого могут работать при высоких температурах вплоть до 700оС |

Правильный ответ

1 – 2

2 – 3

3 -  1

10. Установите правильную последовательность событий: кремний полупроводниковой чистоты получается по следующей примерной технологической схеме:

- выращивание монокристаллов

- восстановление соединения

- очистка соединения физическими и химическими методами

- превращение технического кремния в легколетучее

- выделение чистого кремния

- очистка кремния бестигельной зонной плавкой

Правильный ответ: 4-3-2-5-6-1.

А.1 Вопросы для опроса:

3 семестр

ОПК-5 Способен использовать свойства конструкционных  и электротехнических материалов  в  расчетах параметров  и  режимов объектов профессиональной деятельности

1 Конструкционные материалы, являющиеся сплавами металлов с другими веществами, называют __________________________.

Правильный ответ:  металлическими.

2 ______________ - это сплав железа (Fe) с углеродом (C), содержание углерода в котором не более 2,14% от общего объёма, остальной объём сплава занимают железо и различные полезные добавки (легирующие элементы) и вредные примеси.

Правильный ответ: сталь

3 Сталью называют сплав железа (Fe) с углеродом (C), содержание углерода в котором в процентном соотношении не более ____ % от общего объёме. Остальной объём сплава занимают железо и различные полезные добавки (легирующие элементы) и вредные примеси.

Правильный ответ: 2,14

4 __________________ - это сплав меди, в котором цинк (Zn) не является лидирующим по своему содержанию среди других компонентов-металлов, а все они находятся в сплаве в небольших количествах. Более прочный, твердый и лучше обрабатывается резанием, чем медь и латунь, имеет более высокие антифрикционность и коррозионную стойкость в пресной и морской воде. Классифицируется по технологическим свойствам на деформируемую и литейную.

Правильный ответ: бронза.

5 ___________________ - это конструкционные материалы из отвердевшего полимера чистого или в смеси с органическими, либо минеральными наполнителями.

Правильный ответ: пластмассы.

6 Сплав на основе алюминия и кремния, около 90% которого составляет алюминий, остальную часть – кремний, называется_____________________.

Правильный ответ: силумин.

7 Материалы которые образуются только искусственными способами, для чего применяются механические (измельчение, дробление, резка), химические, термические и комбинированные операции и в которых используются высокопрочные элементы (волокна, нити, проволока, нитевидные кристаллы, гранулы, дисперсные высокотвёрдые и тугоплавкие соединения, составляющие армировку или наполнитель), связуемые матрицей из пластичного и прочного материала (металлических сплавов или неметаллических, преимущественно полимерных, материалов), называют__________________.

Правильный ответ: композиты/композиционные материалы.

8 Введение в металл небольших количеств специальных примесей, которые приводят к значительным его структурным изменениям, называют __________________________.

Правильный ответ: легирование/легированием

9 Химическое соединение Fe с С–карбид железа Fe3C – называют______________.

Правильный ответ: цементит

10 Химико-термическая обработка металлов и сплавов, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали углеродом при нагревании в соответствующей среде – карбюризаторе – называется___________________________.

Правильный ответ: цементация.

4 семестр

ОПК-5 Способен использовать свойства конструкционных  и электротехнических материалов  в  расчетах параметров  и  режимов объектов профессиональной деятельности

- Материалы, характеризуемые определенными свойствами по отношению к электромагнитному полю и применяемые в технике с учетом этих свойств, называют ______________________________.

Правильный ответ: электротехническими.

- Вещество, внутри которого в случае электростатического равновесия электрическое поле равно нулю, а если поле отлично от нуля, то в нем возникает электрический ток, называется _____________.

Правильный ответ: проводник.

- Процесс упорядочения связанных электрических зарядов внутри  диэлектрика под действием приложенного напряжения называется _____________________________.

Правильный ответ: поляризацией.

- Диэлектрик, находясь в электрическом поле, теряет свойства электроизоляционного материала, если напряженность поля превысит некоторое критическое значение. Это явление носит название _____________________ .

Правильный ответ: пробой/пробой диэлектрика.

- Магнитные материалы являются основой для производства современных генераторов и двигателей, трансформаторов, различных типов аппаратов и приборов автоматики, вычислительной и измерительной техники, электромагнитов и дросселей, постоянных магнитов и т.д. В общем случае все магнитные материалы принято делить на две большие группы: магнитомягкие, используемые в основном как проводники магнитного потока; магнитотвердые, используемые как источники магнитного поля. Промышленные магнитомягкие материалы имеют значение Hc порядка _____________ А/м.

Правильный ответ: 0,4

6  Кристаллические вещества (химические элементы, соединения и сплавы), которые по способности проводить электрический ток занимают промежуточное положение между проводниками (металлами) и диэлектриками (изоляторами), называются _________________.

Правильный ответ: полупроводники.

- Вещество (материал), относительно плохо проводящее электрический ток, называется ______________________.

Правильный ответ: диэлектрик

- Вещества, макромолекулы которых состоят из многочисленных повторяющихся элементарных звеньев,  называются _________________.

Правильный ответ: полимеры/полимерами

9 Диэлектрик, находясь в электрическом поле, теряет свойства электроизоляционного материала, если напряжённость поля превысит некоторое критическое значение. Это явление носит название_____________.

Правильный ответ: пробой диэлектриков/пробоя/пробой

10 Материалы (чистые металлы, например Нg, Рb, Аl, сплавы, например Nb–Ti, V–Gа и др.), обладающие при температурах, близких к абсолютному нулю, ничтожно малым удельным сопротивлением, называются ___________________.

Правильный ответ: сверхпроводники

Блок B

В.1 Типовые задачи:

3 семестр

ОПК-5 Способен использовать свойства конструкционных  и электротехнических материалов  в  расчетах параметров  и  режимов объектов профессиональной деятельности

Задача 1. Назовите и расшифруйте химический состав сплава Т15К6.

Решение:  твердый сплав. Содержит 15% карбида титана, 6% кобальта, 79% карбида вольфрама.

Задача 2. Расшифруйте химический состав латуни ЛЦ23А6Ж3Мц2

Решение: 23% цинка, 6% алюминия, 3% железа, 2% марганца

Задача 3. Расшифруйте химический состав стали 12Х18Н10Т

Решение:

2 - содержание Углерода 0,12%;

Х18 - содержание Хрома (Cr) 18%

Н10 - содержание Никеля (Ni) 10%;

Т - содержание Титана (Ti) не более 1-1,5%, поэтому цифра не указана.

Задача 4. Расшифруйте химический состав стали  09Г2С:

Решение:

09 - содержание Углерода 0,09%;

Г2 - содержание Марганца (Mn) 2%;

C - содержание Кремния (Si) не более 1-1,5%, поэтому цифра не указана.

Задача 5.  Расшифруйте марку стали чугуна КЧ35-10

Решение:

чугун ковкий, обладающий пределом прочности до 350 МПа и допускающий относительное удлинение до 10%.

4 семестр

ОПК-5 Способен использовать свойства конструкционных  и электротехнических материалов  в  расчетах параметров  и  режимов объектов профессиональной деятельности

Задача 1. Определить необходимую толщину слоя слюды между пластинами плоского конденсатора, если его номинальное напряжение Uном=10 кB должно быть в четыре раза меньше пробивного напряжения Uпp. Пробивная напряженность слюды Elпp= 800 кВ/см.

Решение:

Пробивное напряжение:

Толщина слоя слюды:

.

Задача 2. Определить площадь пластины конденсатора емкостью 400 пФ, если диэлектрическая проницаемость диэлектрика εr = 5,5, а толщина его 0,02 см.

Решение:

Из формулы нахождения емкости выразим S

Задача 3. Мраморная пластинка при испытании оказалась пробитой при напряжении 4000 В. Какова толщина этой пластинки, если электрическая прочность мрамора равна 4000000 В/м.

Решение:

Толщина пластины:

Задача 4. Три нагревательные спирали сопротивлением по 50 Ом каждая, изготовлены из нихромовой проволоки диаметром 0,6 мм и включены параллельно в сеть  напряжением 125 В. Вычислить, какой ток протекает в каждой спирали.

Решение:

Ток спирали определяется по закону Ома:

Задача 5. Три нагревательные спирали сопротивлением по 50 Ом каждая, изготовлены из нихромовой проволоки диаметром 0,6 мм и включены параллельно в сеть напряжением 125 В. Вычислить сечение провода.

Решение:

Сечение провода можно определить по формуле:

Блок С

С.1 Индивидуальные творческие задания (вопрос типа «эссе»)

3 семестр

ОПК-5 Способен использовать свойства конструкционных  и электротехнических материалов  в  расчетах параметров  и  режимов объектов профессиональной деятельности

1 Обоснуйте необходимость изучения основных видов  и  свойств конструкционных материалов.

Примерный ответ: знание классификаций конструкционных материалов учитывают при назначении последних в процессе конструирования для обеспечения необходимых свойств деталей с целью долгой и рациональной эксплуатации в изделиях: машинах, механизмах, конструкциях, а также для приведения в соответствие эргономических, экономических, экологических и эстетических показателей этих изделий.

2 Охарактеризуйте, что такое диаграмма  состояния сплавов и для чего она необходима.

Примерный ответ: диаграмма состояния – это графическое изображение фазового состояния сплавов в зависимости от температуры нагрева и концентрации компонентов. По существу это наглядное изображение процесса кристаллизации и превращений в твердом состоянии в группе сплавов.

3 Укажите, в чем отличие между сталью и чугуном по содержанию углерода в сплаве.

Примерный ответ: главное отличие заключается в том, что чугун имеет повышенное содержание углерода (свыше 2% в чугунах и до 2% в сталях). Граница между этими сплавами проходит по содержанию углерода (2%) в сплаве Fe-С. Во многих чугунах значительно больше, чем в сталях марганца, серы, фосфора и кремния. Стали чаще всего более твердые, прочные и износостойкие. Чугуны же более хрупкие, но обладают хорошими литейными свойствами.

- Дайте краткую характеристику инструментальным материалам

Примерный ответ: инструментальными являются материалы, имеющие или получающие (в результате термической обработки) высокую твердость. Это — инструментальные стали (твердость инструмента из сталей должна быть не менее 62-65 HRC), а также простые вещества (алмаз) и химические соединения (карбиды, нитриды, оксиды), имеющие значительно более высокую твердость, чем стали.

- Охарактеризуйте цветные металлы

Примерный ответ: цветные металлы — особый класс нержавеющих металлов и сплавов, в составе которых нет железа. Сюда входят олово, медь, цинк, никель, серебро, золото. Цветные металлы обладают высокой тепло– и электропроводностью, коррозионной стойкостью, стабильностью в температурном диапазоне и инертностью к воздействию агрессивной среды. В отличие от железа, они не реагируют на влагу и кислород, растворяют газы при нагревании (кроме интертных) и с легкостью взаимодействуют с ними.

4 семестр

ОПК-5 Способен использовать свойства конструкционных  и электротехнических материалов  в  расчетах параметров  и  режимов объектв профессиональной деятельности

1 Напишите небольшое эссе о значении электротехнических материалов для электроники.

Примерный вариант ответа: прогресс в энергетической отрасли тесно связан с созданием и освоением новых материалов, обладающих самыми разнообразными механическими и электрофизическими свойствами. Свойства материала определяются его внутренним строением, которое, в свою очередь, зависит от состава и характера предварительной обработки. Современные представления об электрофизических свойствах и процессах, происходящих в электротехнических материалах позволяют правильно  выбирать материалы в различных эксплуатационных условиях. В свою очередь, рациональный выбор электротехнических материалов и правильное их использование невозможно без подробного

исследования связи их структур со свойствами и электрофизическими процессами,  протекающими в этих материалах в условиях тепловых, магнитных, электромагнитных и других энергетических воздействий.

2 Дайте краткую характеристику диэлектрических материалов.

Примерный вариант ответа: Диэлектрическими называют материалы, основным электрическим свойством которых является способность к поляризации и в которых возможно существование электростатического поля. Реальный (технический) диэлектрик тем более приближается к идеальному, чем меньше его удельная проводимость и чем слабее у него выражены замедленные механизмы поляризации, связанные с рассеиванием электрической энергии и выделением, теплоты. Параметр, характеризующий диэлектрики, называется диэлектрической проницаемостью, которая может иметь дисперсию. К диэлектрикам можно отнести химически чистую воду, воздух, пластмассы, смолы, стекло, различные газы.

3 Охарактеризуйте явление пробоя диэлектриков

Примерный вариант ответа:  пробой диэлектрика – это потеря электроизоляционных свойств диэлектриком при напряженности поля, которая превышает определенное критическое значение. В случае пробоя происходит резкое увеличение плотности электрического тока и уменьшение сопротивления, результатом чего является короткое замыкание. Пробои диэлектрика делятся на пробои твердого диэлектрика, пробой жидкости и пробой газа.

- Дайте краткую характеристику магнитных материалов

Примерный вариант ответа: материалы, которые под действием внешнего магнитного поля намагничиваются, т. е. приобретают особые магнитные свойства, называют магнитными. Основными магнитными материалами являются железо, никель, кобальт и различные сплавы на основе технически чистого железа. Свойства магнитных материалов оцениваются магнитными характеристиками.

5 Охарактеризуйте полупроводники.

Примерный вариант ответа:  полупроводниковые материалы (полупроводники) – это вещества, которые могут сильно изменять свои свойства в широком интервале под действием небольших внешних воздействий (температур, давления, электрического и магнитного полей, освещения). В полупроводниках особенно сильно изменяется электропроводность под действием света, сильных электрических полей, потока быстрых частиц, а также от содержания примесей и дефектов строения.

Блок D

Вопросы к дифференцированному зачету

3 семестр

- Классификация конструкционных материалов. Механические свойства и конструктивная прочность металлов и сплавов

- Теория и практика термической обработки. Основы химико-термической обработки металлов и сплавов

- Классификация и структура сплавов

- Диаграммы состояния сплавов

- Структурные  составляющие  железо-углеродистых  сплавов

- Чугуны. Классификация чугунов

- Стали. Классификация сталей

- Влияние  легирующих  элементов  на структуру  свойства стали

- Цветные металлы и сплавы

- Твёрдые  сплавы  и  режущая  керамика.

- Сверхтвёрдые  материалы

- Пластмассы

- Инструментальные материалы и их характеристика

- Пластмассы, их свойства и классификация

- Композиционные  материалы

4 семестр

- Классификация электротехнических материалов для электроники

- Общие сведения о проводниках

- Температурная  зависимость  удельного  сопротивления  металлов  и  сплавов.

- Явление сверхпроводимости

- Классификация проводниковых материалов

- Резисторы, основные типы, классификация, проволочные постоянные и переменные резисторы

- Основные параметры диэлектрических материалов

- Диэлектрики, общие сведения. Электропроводность и потери в диэлектриках. Пробой диэлектриков

- Классификация веществ по магнитным свойствам

- Основные параметры и характеристики магнитных материалов

- Ферромагнетики  и  ферримагнетики.

- Магнитомягкие  материалы  и  их  классификация.

- Магнитные сплавы и ферриты

- Общие сведения о полупроводниковых материалах. Собственные  и  примесные  полупроводники.

- Элементарные полупроводники: германий, кремний и др.

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено от 75 до 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено от 50 до 75 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на собеседовании  (устный опрос)

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи; - Степень осознанности, понимания изученного - Глубина / полнота рассмотрения темы; - Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание индивидуального творческого задания

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в результате; - Научность подхода к решению; - Владение терминологией; - Характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.) | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, ссылка на новейшие исследование, проводившиеся по данному вопросу, использование современных статистических данных |
| Хорошо |  | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, неточности при изложении материала |
| Удовлетворительно |  | Текст с незначительным нарушением логики изложения материала, допущены неточности (при ссылках на нормативно-правовые акты, статистику) без использования статистических данных либо с использованием явно устаревших материалов |
| Неудовлетворительно |  | Не вполне логичное изложение материала при наличии неточностей, незнание литературы, источников по рассматриваемому вопросу |

Оценивание решения задачи

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения; 2. Своевременность выполнения; 3. Последовательность и рациональность выполнения; 4. Самостоятельность решения; | Задача решена самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задача решена с помощью преподавателя (дано направление решение). При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задача решена с подсказками преподавателя (названы формулы). При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание ответа на зачете

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов. При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).

ИТЗ выполняются учащимися (индивидуально или по группам) под руководством и наблюдением преподавателя. Сущность метода выполнения работ состоит в том, что учащиеся, изучив теоретический материал, выполняют практические упражнения по применению этого материала на практике, вырабатывая, таким образом, разнообразные умения и навыки.

Основой для определения отметки на диф. зачете служит уровень усвоения обучающимися материала и уровень формирования необходимых компетенций, предусмотренного учебной программой дисциплины. Эти требования следующие:

- отметки "отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, отметка "отлично" выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;

- отметки "хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, отметка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

- отметки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Таблица  - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б)реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная. | Перечень задач и заданий |
| 2 | Собеседование (на лабораторном занятии и при защите ИТЗ) | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенной теме или работе. Рекомендуется для оценки знаний студентов. | Вопросы по разделам дисциплины |
| 3 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». | Фонд тестовых заданий |
| 4 | Билеты к зачету | Средство итогового контроля по дисциплине. Включает в себя теоретические вопросы из перечня, приведенного в фонде, а также решение практической задачи из блока Б.1. Форма представления ответа – устная, время на подготовку – 40 минут. | Вопросы к зачету |